翅片对正十八烷相变储热器的储热过程影响(

作者一1，作者二2，作者三3

1 单位一，地址 邮编

2单位二，地址 邮编

3单位三，地址 邮编

摘  要  正十八烷相变材料的相变温度25~28℃及储能密度高，在太阳能热利用以及建筑节能等领域具有广阔的应用前景，但低导热系数（<0.2W/mk）是阻碍其开发应用的一个主要障碍，所以提高正十八烷热导率是国内外研究人员关注的热点……

关键词  储能；相变材料；正十八烷；强化传热

中图分类号：: TK02       文献标识码：A

Effect of fins on the storage process of Latent heat Storage Unit with n-octadecane

***1, ***2, ***3

1 Address

2 Address

3 Address

Abstract  ***（五号，Times new roman）

Key words  ***; ***; ***; ***（五号，Times new roman）

1 引 言

采用相变材料（PCM）的储能技术具有储热密度大、储放热温度恒定、容易控制等优点，能够解决热能的供给与需求在时间和空间上的不匹配，因而成为合理利用能源、减轻环境污染的有效技术……

# 2 含翅片管壳式储热器模型

2.1 计算模型

管壳式储热器示意图如图1所示，相变材料被封装在换热管与壳体之间，热流体水以一定的速度流入管内并与相变材料发生换热，管中流体以对流形式进行传热，相变材料内部则进行相变传热。为增强正十八烷相变材料的换热效果，在管子的轴向均匀放置铝或石墨翅片。由于对称性，数值模拟时可取其中的一个储热单元作为计算模型，如图2a所示。为了对比翅片的强化传热效果，图2b给出了没有翅片的储热单元。为了方便分析，对图2的模型作以下假设：① 相变材料各向同性；② 管道的热阻忽略不计（不考虑管道的厚度）；③各材料的热物性不随温度发生变化；固相石蜡和翅片的初始温度低于相变温度。另外，根据相变储热单元轴对称的特点，将图2a所示的三维计算模型进一步简化成如图3所示的二维轴对称模型。其中：储热单元的高度L为0.5m；外壳的内半径R为13㎜；换热管的外径r为6.35㎜；翅片的厚度为1㎜；翅片间距分别为25、50㎜。计算模型中忽略了管道的厚度，并将其作为耦合界面；另外不考虑储热系统与外界的热损失，即上下表面按绝热处理。正十八烷相变材料、热流体水和翅片的物性参数见表1。

表 1 相变材料、水和翅片的物性参数(三线表)

| 物性 | 相变材料(正十八烷) | 水 | 铝 | 石墨 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度( /Kg(m-3 | 774 | 1000 | 2719 | 1000 |
| 比热cp /J(Kg-1K-1 | 1553 | 4174 | 871 | 700 |
| 导热系数k /W(m-1K-1 | 0.148 | 0.5 | 202.4 | kxx=8, kyy=160 |
| 相变热L /J(kg-1 | 243.5 |  |  |  |
| 相变温度Tm /K | 300.7 |  |  |  |

2.2 控制方程

该计算模型中相变材料和翅片的能量方程为：(公式居中)

(1)

式中( 为密度，k为导热系数，T为温度。相变材料的总焓H为显热h，和潜热ΔH（=L(）之和。

3 模拟结果和讨论

3.1 模型的验证

4 结论

本文……，主要得出以下结论：

（1）储热器……。

（2）不同导热率的翅片……。

（3）翅片间距越小……。

参考文献

[1] ……

[2] ……

[3] ……

# Footnotes

(基金项目：***

第一作者简介：

# Text boxes

图2（a）有翅片        图2（b）没有翅片

图2 相变储热单元